**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-026-2018**

**“Pintura en fachada exterior del SUM”**

Pintura en la fachada exterior del SUM, incluyendo muro durock atrás de celosía de cristal, se requiere que sea Pintura de la mejor calidad, con durabilidad, garantía, resistente a los productos químicos y ambientes adversos y con gran rendimiento:

**REQUISITOS DE LA PINTURA**

1. Secado libre al tacto 1 hora máximo.
2. Densidad: 1.29 – 1.36 kg/L.
3. Sólidos en peso: 46 – 48%
4. Viscosidad: 100 – 110U. Krebs.
5. Rendimiento (a dos manos) \*:6-7 m2 /L.
6. Lavabilidad 12,000 ciclos aproximadamente.
7. Colores de línea: Blanco.
8. Compuestos orgánicos volátiles (COV) \*\*:<g/L.

**ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS**

1. Suministro de pintura vinil-acrílica, 1500 M2.
2. Pintura tipo esmalte color institucional, lote.

**NECESIDADES**

1. Incluir material, plataforma articulada, herramientas necesarias, mano de obra y limpieza.
2. Color institucional
3. Durabilidad.
4. Garantía mínimo 1 año.